材料参数
一、颜色
1、氟碳漆颜色为绿化、象牙白、蓝灰、浅绿色（具体按实际发生进行调漆）。
2、铁红环氧防防锈底漆。
二、氟碳面漆技术规格参数（招标专用精简表格版） 
1.产品基础信息
2.项目 参数内容 
3.产品名称 氟碳面漆 
4.产品形态 液态 
5.执行标准 Q/HDF 02-2018《工业面漆及辅助材料》 
6.检测机构 黑龙江省涂料颜料质量监督检验站（具备CMA资质） 
三、核心技术性能指标（招标符合性评审项）
1 容器中状态 无结皮，无搅不起硬块 符合要求 合格 
2 粘度（涂4杯，s） ≥45 77 合格 
3 漆膜颜色和外观 色调不定，漆膜平整 漆膜平整 合格 
4 刷涂性 涂刷性能较好，无明显弊病 符合要求 合格 
5 附着力，级 ≤1级 1级 合格 
6 冲击强度，kg·cm ≥50 50cm通过 合格 
7 柔韧性，mm 1～2 2 合格 
8 干燥时间-表干，min ≤20 20 合格 
9 干燥时间-无印痕干（1000g），h ≤36 36 合格 
10 烘干干燥时间（105±2℃），h ≤0.5 0.5 合格 
11 耐盐水性（3%盐水，24h） 不起泡、不生锈 不起泡，不生锈 合格 
12 结皮性（48h） 静置不结皮 不结皮 合格 
三、招标附加技术要求
1. 投标文件须附本完整CMA检测报告作为响应证明，供货产品各项性能不得低于本表实测数值；
2. 产品适用于金属钢结构基材，支持喷涂、刷涂、辊涂多种施工方式；
[bookmark: _GoBack]3. 供货随货附带产品合格证、出厂检验单据。
