材料参数

一、颜色

1、氟碳漆颜色为绿化、象牙白、蓝灰、浅绿色（具体按实际发生进行调漆）。

2、铁红环氧防防锈底漆。

二、氟碳面漆技术规格参数（招标专用精简表格版）

1.产品基础信息

2.项目 参数内容

3.产品名称 氟碳面漆

4.产品形态 液态

5.执行标准 Q/HDF 02-2018《工业面漆及辅助材料》

6.检测机构 黑龙江省涂料颜料质量监督检验站（具备CMA资质）

三、核心技术性能指标（招标符合性评审项）

1 容器中状态 无结皮，无搅不起硬块 符合要求 合格

2 粘度（涂4杯，s） ≥45 77 合格

3 漆膜颜色和外观 色调不定，漆膜平整 漆膜平整 合格

4 刷涂性 涂刷性能较好，无明显弊病 符合要求 合格

5 附着力，级 ≤1级 1级 合格

6 冲击强度，kg·cm ≥50 50cm通过 合格

7 柔韧性，mm 1～2 2 合格

8 干燥时间-表干，min ≤20 20 合格

9 干燥时间-无印痕干（1000g），h ≤36 36 合格

10 烘干干燥时间（105±2℃），h ≤0.5 0.5 合格

11 耐盐水性（3%盐水，24h） 不起泡、不生锈 不起泡，不生锈 合格

12 结皮性（48h） 静置不结皮 不结皮 合格

三、招标附加技术要求

1. 投标文件须附本完整CMA检测报告作为响应证明，供货产品各项性能不得低于本表实测数值；

2. 产品适用于金属钢结构基材，支持喷涂、刷涂、辊涂多种施工方式；

3. 供货随货附带产品合格证、出厂检验单据。